YG(B)461D型数字式织物透气量仪

操作规程

1．按要求准备好试样并裁剪成规定尺寸。

2．选择试验定值圈并安装在仪器上选择喷嘴安装在气流量桶内。

3．按照选择的定值圈和喷嘴设置试验参数。

4．将试样放在定值圈上，向左扳动压紧手柄，将试样压紧。

5．按下【工作】键，仪器启动，开始试样，直到达到设定压差时，仪器自动停止，透气量/压差显示屏自动显示透气率（注：如瞬时透气率小于600，应该换更小的喷嘴，如接近或可能大于3600时，应立即停止，换更大的喷嘴，换喷嘴后需重新设置参数）。

6．直到在合适的喷嘴下获得有效的测试数据。

7.重复5、6步骤测试其他样品（注:由于仪器内存小，要求没测一次数据，进行一次清零）。

8.测试完毕后，关闭电源，把定值圈、喷嘴装入配件箱中。