LLY-06B型电子单纤维强力仪

操作规程

1.仪器应安装在稳固的基础上，周围无明显振源影响，周围无腐蚀性介质及导电尘埃。

2.仪器必须有良好的接地，在仪器外壳接地端子处接上稳妥的接地线。

3.打开电源，显示屏显示原始状态，如不在原始状态，则应按“总清”键后，再按“复位”键。

4.开机后预热30分钟，调节好夹持器距离及力值标定。

5.在原始状态下设定好实验参数。

6.设定好实验参数后，按“实验” 键仪器进入实验状态，按标准要求夹好纤维后按“拉伸”键，仪器开始拉伸，拉伸断裂后，下夹持器返回，显示“OK”并打印数据。

7.下夹持器返回到起始位后停止，重复做第二根纤维试验，直至试验完毕。

8.按“复位”键，本组试验完毕。

9.关闭所有电源。