GA391B型单纱浆纱机

操作规程

1.在控制柜中打开电源总开关，用钥匙开启仪器电源。

2.先按“运行”键，再按“加”、“减”键设定浆纱卷取线速度。

3.按照一定的线路绕好纱线。

4.向浆槽中加满水，按顺序依次打开“加热”、“风机”、“烘房”、“浆槽”旋钮。

5.当烘房和浆槽温度都达到设定值时，将调好的浆液倒入浆槽，并开启浆泵。

6. 按顺序依此点击“压浆”、“清零”、“停转”，便开始浆纱。

7. 浆好纱后，先点击“停转”，后点击“压浆”。

8.清洗浆纱机，关闭浆泵，并按顺序依次关闭“烘房”、“浆槽”、“加热”、“风机”旋钮。

9.用钥匙关闭仪器电源，并关闭控制柜中电源总开关。