YG026D型电子织物强力机

操作规程

1.选择该次试验所需的夹持器（本仪器配有拉伸试验夹持器，压缩试验夹持器），并将其安装在主机上：上夹持器装在传感器的下方，与传感器相连，下夹持器装在行车上。

2.打开电源开关，液晶屏显示为开机界面；按【F4】键，液晶屏显示转换为测试状态屏显。

3.按【功能】键，进入试验方法选择，为织物强力测试（一般事先已设置好，不用设置）。

4.按【设定】键设定测试参数，如：起拉力值，上升速度，下降速度等（注:进行织物拉伸试验时，所设定的起拉力值不得大于试样的断裂强力，否则，显示屏不显示断裂强力，且试验机不会停止工作）。

5.按【清零】键去皮。（上夹持器无任何外力），如仪器有上次测试数据按【复位】键清除所有测试数据。

6.将试样夹入上夹持器内，然后按【启动】键即可进行工作。

7.重复步骤6，直到一组样品测试完毕。

8.测试完毕，测试数据由打印机打印测试报告或直接再液晶屏上查看。

9.关闭仪器，关闭电源。