YG(B)022D型自动硬挺度试验仪

操作规程

1．调节底脚螺丝使仪器处于水平状态，接通电源，按下仪器电源开关。

2．设定测试参数，织物的平方米克重，测试的角度(41.5度，43度，45度三种可调).测试方法的选择（A法：经纬向，B法：正方面；两种测试方法）。

3．检查并调整角度调节按钮，使检测线指示器指示在需用的位置，并与设定值一致。

4．将试样正面向上平放在硬挺度一仪工作台上，使试样端与托板前端对齐，将试样投影与翻板重叠。

5．将翻板落下压在试样上，按下【工作】键，仪器开始测试，翻板以设定的速度带动试样同步向检测斜面方向运动，当试样下垂端刚接触斜面检测线时，仪器自动停止测试，并返回至初始位置停下，记录测量的伸出长度值，仪器计算抗弯长度，抗弯刚度。

6．A法：取出试样，准备进行下一次试验；

B法：将试样反面向上按步骤5再测试一次。

7．测试完设定次数的试样后，按复合键【打印】，也可按【检索】键在液晶屏观察试验结果。

8．测试结束后，关闭电源，清洁仪器。