# LLY-07A型织物阻燃性能测试仪操作规程

1.火焰调试。试验之前，需调整火焰高度，调整时“大火”，“小火”调整旋钮应在顺时针关闭状态，然后打开“电源”开关和“气源”开关，通过调节，使火焰高度到达焰高测定钢圈，火焰稳定后，按“结束”键，返回小火状态，准备试验。

2.按要求夹好试样放入试样箱内，先按“实验”键，再按“点火”键，大火自动点燃，火焰稳定30S后，点火器自动移至试样下方，同时开始计点火时间。

3.12S后自动转于续燃，同时大火变成小火，点火器自动退回起始位置。

4.观察试样至没有明火后按“阴燃”键，进入阴燃计时。

5.继续观察至阴燃停止时按“结束”键，结束本次试验。

6.按“查询”键，显示实际点火时间，续燃时间，阴燃时间。

7.充分排烟，消除残渣，并关闭电源，气源。