LFY-214织物表面抗湿性试验仪

操作规程

1. 从织物的不同部位至少取试样3块（180×180mm），不要从带有折皱或折痕的部位取样，取样后尽量少用手触摸试样。将试样按标准规定的大气条件中至少调湿处理24h。
2. 从固样小盘上取下试样支座，取下试样支座上的试样夹持环，将试样正面朝上用试样夹持环固定试样。
3. 将试样的经向与水流方向平行安装到固样小盘上，将250ml温度为20℃±2℃或27℃±2℃的蒸馏水或去离子水迅速而平稳的注入漏斗中，使淋水持续进行。
4. 淋水结束，迅速将夹持器连同试样一起取下，使试样正面朝下几乎成水平状态，然后对着一个硬物轻轻敲打两次（在绷框经向上相对的两点各一次）。
5. 敲打后，试样仍在夹持器上，根据观察到的试样湿润程度，用文字描述及图片表示的级别来评定其等级，不评定中间级。