LLY-07B型织物阻燃性能测试仪操作规程

1． 打开“电源”开关,显示器显示“A558.8”。

2． 火焰调试。试验之前，需调整火焰高度，调整时“大火”“小火“调整旋钮应在顺时针关闭状态，然后打开“气源”开关，把火焰靠近燃烧头后，调节火焰高度到达标准要求，火焰稳定后，按“结束”键返回小火状态准备实验。

３．先按“实验”键，显示器显示点火时间，再按“点火”键，计时器开始计时，将试样夹沿导轨推至导轨的顶端，立即关闭侧门，微电脑按设置的点火时间点火。

４．待火焰蔓延至第一标记线时，按“续燃”键，火焰蔓延至第三标记线时，按“结束”键，结束本次实验。

５．打开右侧门，将试样夹取出，测量蔓延距离及计算蔓延速率。

６．消除试验箱中的烟、气及碎片，准备下一次试验。

７．注意试验结束后，关掉气源总阀，电源开关。