LFY-205织物厚度仪

操作规程

1.准备好试样并将仪器处于水平状态。

2.将承重杆旋转到不影响压脚上下升降的位置。

3.将压脚挂到压脚挑杆上的定位凹槽上。

4.根据样品在压脚上装上适当的砝码，然后逆时针方向旋转压脚升降旋钮驱使压脚压在参考板上。调整使厚度计置零。

5.顺时针旋转压脚升降旋钮提升压脚，将试样无张力，无变形置于参考板上。

6.逆时针旋转压脚升降旋钮使压脚轻轻压放在试样上并保持恒定压力。迅速将顶杆向上顶起，将承重杆旋转到与顶杆垂直位置，使顶杆下端小球体刚好与承重杆上平面接触，然后开始计时，到规定时间后将承重杆旋转到起始不影响压脚上下升降的位置，使得顶杆下端小球体与压脚上端平面接触，读取厚度指示值。

7.重复4.5.6.条，直至测完所有试样。计算厚度算术平均值。